2022-2023年度安徽省职业院校技能大赛（中职组）

服装设计与工艺面辅料表

**服装工艺面辅料表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **面料** | 成分 | 毛40%涤60% |  |
| 纱支 | 9\*9 |
| 密度 | 44\*36 |
| 克重 | 350克/米 |
| 幅宽 | 150cm |
| 织物组织 | 平纹 |
| **里料** | 醋酸绸 | 75\*75，135克，148幅 | 140cm |
| **辅料** | 有纺粘合衬 | 100D，150幅， | 80cm |
| 钮扣 | 钮扣直径2.2cm，1.2cm | 数量和品种根据款式 |
| 牵条 | 直牵条和斜牵条 | 8米 |

**立体造型面辅料表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **面料** | 成分 | 蚕丝10%，涤90% |  |
| 纱支 | 94\*94 |
| 克重 | 310克/米 |
| 幅宽 | 150cm |
| 织物组织 | 平纹 |
| **辅料** | 有纺粘合衬 | 50D，150幅， | 80cm |
| 钮扣 | 钮扣直径2.0cm， 1.0cm | 数量和品种根据款式 |
| 拉链 | 隐形60cm | 1条 |

**垫肩分类与用途**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **名称** | **用途** |
| B-1712-4 | 圆头插肩袖垫肩 | 立体造型01 |
| B-1712-4 | 4层圆头插肩袖垫肩 | 立体造型02 |
| B-1712-4 | 4层圆头插肩袖垫肩 | 立体造型03 |
| B233215-6 | 6层方头垫肩 | 服装工艺01 |
| B-1712-4 | 4层圆头插肩袖垫肩 | 服装工艺02 |
| EB625-8 | 8层半圆头垫肩 | 服装工艺03 |

**以上依据参赛选手数量准备耗材**